| BNG Metals | Product specification PS‑Fe02 · Rev A · 10.2026 |
| --- | --- |

| Iron ore concentrate Magnetite concentrate · sinter and pellet feed | Fe 26 |
| --- | --- |

Fe₃O₄

Target specification   Fe grade and deleterious limits to be set by December 2027 laboratory work; values below are typical sinter-feed targets.

| Parameter | Unit | Specification | Method |
| --- | --- | --- | --- |
| Iron, Fe (total) | % w/w | min 65.0 | ISO 2597 |
| Silica, SiO₂ | % w/w | max 5.0 | ISO 2598 |
| Alumina, Al₂O₃ | % w/w | max 1.0 | ISO 6830 |
| Phosphorus, P | % w/w | max 0.03 | ISO 4687 |
| Sulphur, S | % w/w | max 0.05 | ISO 4689 |
| Titanium dioxide, TiO₂ | % w/w | max 0.3 | ISO 4691 |
| Moisture (as shipped) | % w/w | max 9.0 | ISO 3087 |
| Particle size, below 45 µm | % w/w | min 80 | ISO 4701 |

| Origin and route Kalyumnoye deposit, Republic of Buryatia. Magnetic separation of the iron fraction after alkaline treatment of synnyrite. | Packaging Bulk only — rail gondola and road. Transportable moisture limit (TML) certified per lot, IMSBC Code Group A. |
| --- | --- |
| Registration EAEU — in progress. REACH (iron ores, agglomerates) — planned. Lot certificate of analysis with every consignment. | Technical contact BNG Elements, Metals desk · metals@bng-elements.com · +7 495 114 50 50 |

| © BNG Elements 2026 · This sheet supersedes PS‑Fe02 Rev A —09.2026 | Page 1 of 2 · EN · RU on reverse |
| --- | --- |

| БНГ Металс | Спецификация продукта PS‑Fe02 · Ред. A · 10.2026 |
| --- | --- |

| Железорудный концентрат Магнетитовый концентрат · агломерационное и окатышное сырьё | Fe 26 |
| --- | --- |

Fe₃O₄

Целевая спецификация   Содержание Fe и пределы вредных примесей устанавливаются по лабораторным работам декабря 2027 года; значения ниже — типовые цели для агломерационного сырья.

| Показатель | Ед. изм. | Норма | Метод |
| --- | --- | --- | --- |
| Железо, Fe (общее) | % масс. | не менее 65,0 | ISO 2597 |
| Кремнезём, SiO₂ | % масс. | не более 5,0 | ISO 2598 |
| Глинозём, Al₂O₃ | % масс. | не более 1,0 | ISO 6830 |
| Фосфор, P | % масс. | не более 0,03 | ISO 4687 |
| Сера, S | % масс. | не более 0,05 | ISO 4689 |
| Диоксид титана, TiO₂ | % масс. | не более 0,3 | ISO 4691 |
| Влажность (при отгрузке) | % масс. | не более 9,0 | ISO 3087 |
| Класс менее 45 мкм | % масс. | не менее 80 | ISO 4701 |

| Происхождение и передел Месторождение Калюмное, Республика Бурятия. Магнитная сепарация железистой фракции после щелочной обработки сыннырита. | Упаковка Только навалом — ж/д полувагоны и автотранспорт. Предельная транспортная влажность (TML) сертифицируется по партии, Кодекс IMSBC, группа A. |
| --- | --- |
| Регистрация ЕАЭС — в процессе. REACH (железные руды, агломераты) — запланирован. Сертификат анализа партии с каждой отгрузкой. | Технические контакты БНГ Элементс, отдел Металс · metals@bng-elements.com · +7 495 114 50 50 |

| © БНГ Элементс, 2026 · Настоящая спецификация заменяет PS‑Fe02 Ред.A —09.2026 | Страница 2 из 2 · RU · EN на лицевой стороне |
| --- | --- |