| BNG Chemicals | Product specification PS‑K07.B · Rev A · 10.2026 |
| --- | --- |

| Potassium hydroxide Caustic potash · technical grade · pellets/granular | K 19 |
| --- | --- |

KOH

Target specification   Values are design targets based on the chosen technological production process in 2026. Confirmation by pilot results, summer 2028.

| Parameter | Unit | Specification | Method |
| --- | --- | --- | --- |
| Potassium hydroxide, KOH | % w/w | min 90.0 | GOST 9285 |
| Potassium carbonate, K₂CO₃ | % w/w | max 0.5 | GOST 9285 |
| Chloride, Cl | % w/w | max 0.01 | GOST 9285 |
| Sulphate, SO₄ | % w/w | max 0.005 | Turbidimetric |
| Sodium, as NaOH | % w/w | max 0.5 | ICP‑OES |
| Iron, Fe | % w/w | max 0.0005 | ICP‑OES |
| Nitrogen compounds, as N | % w/w | max 0.001 | Colorimetric |
| Particle size | SGN | 580 – 620 | Fertilizer industry standard |
| Appearance | — | White pellets | Visual |

| Origin and route Kalyumnoye deposit, Republic of Buryatia. Primary rock (synnyrite), alkaline separation. | Packaging 25 kg PE-lined bags · 1,000 kg FIBC with sealed liner. UN 1813, class 8. Store sealed and dry — hygroscopic and corrosive. |
| --- | --- |
| Registration EAEU technical regulation — in progress. REACH registration — planned. Safety data sheet issued separately. GHS: skin corrosion 1A. | Technical contact BNG Elements, Chemicals desk · chemicals@bng-elements.com · +7 495 114 50 50 |

| © BNG Elements 2026 · This sheet supersedes PS‑K07.B Rev A —09.2026 | Page 1 of 2 · EN · RU on reverse |
| --- | --- |

| БНГ Химикаты | Спецификация продукта PS‑K07.B · Ред. A · 10.2026 |
| --- | --- |

| Гидроксид калия Калий едкий · техническая марка · пеллеты/гранулы | K 19 |
| --- | --- |

KOH

Целевая спецификация   Значения — проектные цели утвержденной производственной технологии в 2026 году. Подтверждение по результатам опытной установки, лето 2028 года.

| Показатель | Ед. изм. | Норма | Метод |
| --- | --- | --- | --- |
| Гидроксид калия, KOH | % масс. | не менее 90,0 | ГОСТ 9285 |
| Карбонат калия, K₂CO₃ | % масс. | не более 0,5 | ГОСТ 9285 |
| Хлорид, Cl | % масс. | не более 0,01 | ГОСТ 9285 |
| Сульфат, SO₄ | % масс. | не более 0,005 | Турбидиметрический |
| Натрий, в пересчёте на NaOH | % масс. | не более 0,5 | ICP‑OES |
| Железо, Fe | % масс. | не более 0,0005 | ICP‑OES |
| Соединения азота, в пересчёте на N | % масс. | не более 0,001 | Колориметрический |
| Гранулометрический состав | SGN | 580 – 620 | Стандарт индустрии удобрений |
| Внешний вид | — | Белые пеллеты | Визуальный |

| Происхождение и передел Месторождение Калюмное, Республика Бурятия. Первичная порода (сыннырит), щелочное разделение. | Упаковка Мешки 25 кг с ПЭ-вкладышем · биг-бэги 1 000 кг с герметичным вкладышем. ООН 1813, класс 8. Хранить герметично и сухо — гигроскопичен, едкий. |
| --- | --- |
| Регистрация Технический регламент ЕАЭС — в процессе. Регистрация REACH — запланирована. Паспорт безопасности выпускается отдельно. СГС: разъедание кожи 1A. | Технические контакты БНГ Элементс, отдел Химикаты · chemicals@bng-elements.com · +7 495 114 50 50 |

| © БНГ Элементс, 2026 · Настоящая спецификация заменяет PS‑K07.B Ред.A —09.2026 | Страница 2 из 2 · RU · EN на лицевой стороне |
| --- | --- |