| BNG Chemicals | Product specification PS‑K06 · Rev A · 10.2026 |
| --- | --- |

| Potassium carbonate Calcined potash · technical grade · water soluble | K 19 |
| --- | --- |

K₂CO₃

Target specification   Values are design targets based on the chosen technological production process in 2026. Confirmation by pilot results, summer 2028.

| Parameter | Unit | Specification | Method |
| --- | --- | --- | --- |
| Potassium carbonate, K₂CO₃ | % w/w | min 98.5 | GOST 10690 |
| Chloride, Cl | % w/w | max 0.015 | GOST 10690 |
| Sulphate, SO₄ | % w/w | max 0.10 | Turbidimetric |
| Sodium, as Na₂O | % w/w | max 0.10 | ICP‑OES |
| Iron, Fe | % w/w | max 0.001 | ICP‑OES |
| Loss on ignition | % w/w | max 1.0 | Gravimetric |
| Water insolubles | % w/w | max 0.03 | Gravimetric |
| Particle size | SGN | 40 – 50 | Fertilizer industry standard |
| Bulk density | kg/m³ | 900 – 1,200 | ISO 697 |

| Origin and route Kalyumnoye deposit, Republic of Buryatia. Primary rock (synnyrite), alkaline separation. | Packaging 25 kg PE-lined bags on 1,200 kg pallets · 1,000 kg FIBC with liner. Store sealed and dry — hygroscopic. |
| --- | --- |
| Registration EAEU technical regulation — in progress. REACH registration — planned. Safety data sheet issued separately. | Technical contact BNG Elements, Chemicals desk · chemicals@bng-elements.com · +7 495 114 50 50 |

| © BNG Elements 2026 · This sheet supersedes PS‑K06 Rev A —09.2026 | Page 1 of 2 · EN · RU on reverse |
| --- | --- |

| БНГ Химикаты | Спецификация продукта PS‑K06 · Ред. A · 10.2026 |
| --- | --- |

| Карбонат калия Поташ кальцинированный · техническая марка · водорастворимый | K 19 |
| --- | --- |

K₂CO₃

Целевая спецификация   Значения — проектные цели утвержденной производственной технологии в 2026 году. Подтверждение по результатам опытной установки, лето 2028 года.

| Показатель | Ед. изм. | Норма | Метод |
| --- | --- | --- | --- |
| Карбонат калия, K₂CO₃ | % масс. | не менее 98,5 | ГОСТ 10690 |
| Хлорид, Cl | % масс. | не более 0,015 | ГОСТ 10690 |
| Сульфат, SO₄ | % масс. | не более 0,10 | Турбидиметрический |
| Натрий, в пересчёте на Na₂O | % масс. | не более 0,10 | ICP‑OES |
| Железо, Fe | % масс. | не более 0,001 | ICP‑OES |
| Потери при прокаливании | % масс. | не более 1,0 | Гравиметрический |
| Нерастворимый в воде остаток | % масс. | не более 0,03 | Гравиметрический |
| Гранулометрический состав | SGN | 40 – 50 | Стандарт индустрии удобрений |
| Насыпная плотность | кг/м³ | 900 – 1 200 | ISO 697 |

| Происхождение и передел Месторождение Калюмное, Республика Бурятия. Первичная порода (сыннырит), щелочное разделение. | Упаковка Мешки 25 кг с ПЭ-вкладышем на поддонах 1 200 кг · биг-бэги 1 000 кг с вкладышем. Хранить герметично и сухо — гигроскопичен. |
| --- | --- |
| Регистрация Технический регламент ЕАЭС — в процессе. Регистрация REACH — запланирована. Паспорт безопасности выпускается отдельно. | Технические контакты БНГ Элементс, отдел Химикаты · chemicals@bng-elements.com · +7 495 114 50 50 |

| © БНГ Элементс, 2026 · Настоящая спецификация заменяет PS‑K06 Ред.A —09.2026 | Страница 2 из 2 · RU · EN на лицевой стороне |
| --- | --- |