| BNG Chemicals | Product specification PS‑Si01.A · Rev A · 10.2026 |
| --- | --- |

| Lithosil Precipitated silica · highly dispersible · standard green tire grade | Si 14 |
| --- | --- |

SiO₂

Target specification   Tyre grade is the target, provable by summer 2028. Fallback grades: industrial rubber, oral-care, feed carrier.

| Parameter | Unit | Specification | Method |
| --- | --- | --- | --- |
| BET specific surface area | m²/g | 160 – 200 | ISO 9277 |
| CTAB surface area | m²/g | 150 – 180 | ISO 5794‑1 |
| DBP absorption | ml/100 g | 200 – 250 | ISO 19246 |
| Silica, SiO₂ (ignited basis) | % w/w | min 97.0 | ISO 3262‑19 |
| Loss on drying, 105 °C | % w/w | max 7.0 | ISO 787‑2 |
| Loss on ignition, 1000 °C | % w/w | max 7.0 | ISO 3262‑1 |
| Sieve residue, 45 µm | % w/w | max 0.5 | ISO 787‑18 |
| pH, 5% suspension | — | 6.0 – 7.5 | ISO 787‑9 |

| Origin and route Kalyumnoye deposit, Republic of Buryatia. Primary rock (synnyrite), alkaline separation. | Packaging 20 kg paper sacks on 1,000 kg pallets · 1,000 kg FIBC. Store dry. |
| --- | --- |
| Registration REACH registration — planned. EAEU technical regulation — in progress. Safety data sheet issued separately. | Technical contact BNG Elements, Chemicals desk · chemicals@bng-elements.com · +7 495 114 50 50 |

| © BNG Elements 2026 · This sheet supersedes PS‑Si01.A Rev A —09.2026 | Page 1 of 2 · EN · RU on reverse |
| --- | --- |

| БНГ Химикаты | Спецификация продукта PS‑Si01.A · Ред. A · 10.2026 |
| --- | --- |

| Литосил Осаждённый кремнезём · высокодисперсный · стандартная марка для производства зеленых шин | Si 14 |
| --- | --- |

SiO₂

Целевая спецификация   Шинная марка — цель, подтверждаемая к лету 2028 года. Запасные марки: техническая резина, гигиена полости рта, кормовой носитель.

| Показатель | Ед. изм. | Норма | Метод |
| --- | --- | --- | --- |
| Удельная поверхность по БЭТ | м²/г | 160 – 200 | ISO 9277 |
| Поверхность по ЦТАБ | м²/г | 150 – 180 | ISO 5794‑1 |
| Маслоёмкость по ДБФ | мл/100 г | 200 – 250 | ISO 19246 |
| Кремнезём, SiO₂ (на прокалённое) | % масс. | не менее 97,0 | ISO 3262‑19 |
| Потери при сушке, 105 °C | % масс. | не более 7,0 | ISO 787‑2 |
| Потери при прокаливании, 1000 °C | % масс. | не более 7,0 | ISO 3262‑1 |
| Остаток на сите 45 мкм | % масс. | не более 0,5 | ISO 787‑18 |
| pH, 5% суспензия | — | 6,0 – 7,5 | ISO 787‑9 |

| Происхождение и передел Месторождение Калюмное, Республика Бурятия. Первичная порода (сыннырит), щелочное разделение. | Упаковка Бумажные мешки 20 кг на поддонах 1 000 кг · биг-бэги 1 000 кг. Хранить в сухом месте. |
| --- | --- |
| Регистрация Регистрация REACH — запланирована. Технический регламент ЕАЭС — в процессе. Паспорт безопасности выпускается отдельно. | Технические контакты БНГ Элементс, отдел Химикаты · chemicals@bng-elements.com · +7 ··· |

| © БНГ Элементс, 2026 · Настоящая спецификация заменяет PS‑Si01.A Ред.A —09.2026 | Страница 2 из 2 · RU · EN на лицевой стороне |
| --- | --- |