| BNG Metals | Product specification PS‑Al01 · Rev A · 10.2026 |
| --- | --- |

| Alumina Metallurgical grade · smelter feed | Al 13 |
| --- | --- |

Al₂O₃

Target specification   Laboratory recovery 83%. Alkaline route industrially demonstrated at Achinsk; confirmation on BNG ore by pilot results, summer 2028.

| Parameter | Unit | Specification | Method |
| --- | --- | --- | --- |
| Alumina, Al₂O₃ | % w/w | min 98.5 | GOST 30558 |
| The sum of sodium and potassium oxides (Na₂O + K2O) | % w/w | max 0.40 | ICP‑OES |
| Silica, SiO₂ | % w/w | max 0.02 | ICP‑OES |
| Iron oxide, Fe₂O₃ | % w/w | max 0.02 | ICP‑OES |
| Titanium Dioxide, TiO₂ | % w/w | max 0.005 | ICP‑OES |
| Loss on ignition, 300 – 1100 °C | % w/w | max 1.0 | ISO 806 |
| BET specific surface area | m²/g | 60 – 100 | ISO 9277 |
| Fraction above 45 µm | % w/w | max 55 | ISO 2926 |
| Attrition index | % w/w | max 10 | ISO 806 |

| Origin and route Kalyumnoye deposit, Republic of Buryatia. Primary rock (synnyrite), alkaline separation. | Packaging 1,000 kg FIBC · bulk, rail hopper and road. Store dry. |
| --- | --- |
| Registration EAEU — in progress. REACH — planned. Smelter qualification by lot samples on request. | Technical contact BNG Elements, Metals desk · metals@bng-elements.com · +7 495 114 50 50 |

| © BNG Elements 2026 · This sheet supersedes PS‑Al01 Rev A —09.2026 | Page 1 of 2 · EN · RU on reverse |
| --- | --- |

| БНГ Металс | Спецификация продукта PS‑Al01 · Ред. A · 10.2026 |
| --- | --- |

| Глинозём Металлургическая марка · сырьё для электролиза | Al 13 |
| --- | --- |

Al₂O₃

Целевая спецификация   Лабораторное извлечение 83%. Щелочной передел подтверждён в промышленном масштабе в Ачинске; подтверждение на руде БНГ — по результатам опытной установки, лето 2028 года.

| Показатель | Ед. изм. | Норма | Метод |
| --- | --- | --- | --- |
| Глинозём, Al₂O₃ | % масс. | не менее 98,5 | ГОСТ 30558 |
| Сумма оксидов натрия и калия (Na₂O + K2O) | % масс. | не более 0,40 | ICP‑OES |
| Кремнезём, SiO₂ | % масс. | не более 0,02 | ICP‑OES |
| Оксид железа, Fe₂O₃ | % масс. | не более 0,02 | ICP‑OES |
| Диоксид титана, TiO₂ | % w/w | не более 0.005 | ICP‑OES |
| Потери при прокаливании, 300 – 1100 °C | % масс. | не более 1,0 | ISO 806 |
| Удельная поверхность по БЭТ | м²/г | 60 – 100 | ISO 9277 |
| Фракция более 45 мкм | % масс. | не более 55 | ISO 2926 |
| Индекс истираемости | % масс. | не более 10 | ISO 806 |

| Происхождение и передел Месторождение Калюмное, Республика Бурятия. Первичная порода (сыннырит), щелочное разделение. | Упаковка Биг-бэги 1 000 кг · навалом, ж/д хопперы и автотранспорт. Хранить в сухом месте. |
| --- | --- |
| Регистрация ЕАЭС — в процессе. REACH — запланирован. Квалификация у алюминиевых заводов — по образцам партий по запросу. | Технические контакты БНГ Элементс, отдел Металс · metals@bng-elements.com · +7 495 114 50 50 |

| © БНГ Элементс, 2026 · Настоящая спецификация заменяет PS‑Al01 Ред.A —09.2026 | Страница 2 из 2 · RU · EN на лицевой стороне |
| --- | --- |